| Produktdeklaration for Kløversten skarpkantede (sk) |  |  |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  |  | Rev. 3 Dato. 19-01-2024 Side. 1 af 1 |  |  |  |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: Kløversten med modulmål, indbygningsmål, basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Stenene er forsynet med 2 mm fugeknaster. Affasning: Skarpkantede |  |  |  | FIGUR: (alle mål i mm) 1. Normalsten 2. Sidesten 3. Begyndersten 4. Slutsten 5. Sidesten for 6 cm i tykkelsen |  |  |  |  |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Stenene udlægges med fuger i mønstre eks. som vist i figuren. Inden for mønstret skal hver sten fylde B mm i længderetningen (der skal placeres rækker for hver B mm) og L mm i retningen vinkelret herpå regnet fra fugemidte til fugemidte. Disse modulmål, som er deklareret herunder, skal overholdes ved lægningen, hvilket bedst sikres ved ud spænding af snore i længderetningen og i retningen vinkelret herpå. Følges denne forskrift vil der altid medgå det deklarerede antal belægningssten pr. m2 belægning, og der sikres en min. fugestørrelse på mellem 2 og 5 mm. Kløversten lagerføres i farverne grå, koksgrå (mørk) og hvid Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1338 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilbehør: Til normalstenen hører følgende tilbehørssten, som produceres med lignende recept som normalstenen: Sidesten, Begyndersten, Kurvesten, Slutsten, Sidesten m. 3x3 affasning og Speciel sidesten for 6 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD |  |  | KONTROLPUNKT | KRAVSPECIFIK DS/EN 1338 |  | PRØVN. MET. DS/EN 1338 |  | ANTAL STEN |
|  |  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |  |  |
| MODULMÅL: Tykkelse t = 60, 80 og 100 mm Længde l = 177,7 mm Bredde b= 152,3 mm |  |  | BASISMÅL t0 = t l0 = 200,5 mm b0 = 200,5 mm | t0: ± 3 l0: ± 2 b0: ± 2 |  | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. |  | 36,9 pr. m2 |
| Sidesten l = 177,7 mm b= 204,5 mm |  |  | l0 = 200,5 mm b0 = 200,5 mm |  |  |  |  | 5,6 pr. løbende meter |
| Begyndersten l = 302,0 mm b= 194,0 mm |  |  | l0 = 199,0 mm b0 = 191,0 mm |  |  |  |  | 3,3 pr. løbende meter |
| Slutsten l = 301,0 mm b= 174,0 mm |  |  | l0 = 298,0 mm b0 = 171,0 mm |  |  |  |  | 3,3 pr. løbende meter |
| Brudstyrke |  |  |  | 3,6 MPa dog min. 2,9 MPa |  | Spaltestyrke |  |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  |  | afskalning < 1 kg |  | Frost/tø |  |  |
| Slidstyrke: F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1338 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 19-01-2024 Henrik M. Olesen HMO |  |  |  |  |  |  |  |