| Produktdeklaration for Slotsbrosten skarpkantede / slået kant |  |  |  |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  |  | Rev. 3 Dato. 22-01-2024 Side. 1 af 1 |  |  |  |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: Slotsbrosten med modulmål, indbygningsmål, basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Affasning: Skarpkantede |  |  |  | FIGUR: (alle mål i mm) 1. Normal Sten 2. Halv sten |  |  |  |  |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Stenene udlægges med fuger i mønstre eks. som vist på figuren. Inden for mønstret skal hver sten fylde B mm i lægge retningen (der skal placeres rækker for hver B mm) og L i retningen vinkelret herpå regnet fra fugemidte til fugemidte. Modulmål, der er deklareret herunder, skal overholdes ved lægningen, hvilket bedst sikres ved ud spænding af snore i længderetningen og i retningen vinkelret herpå. Følges denne forskrift vil der altid medgå det deklarerede antal belægningssten pr. m2 belægning, og der sikres en min. fugestørrelse mellem 1 og 5 mm. Slotsbrostenen fås med skarp eller slået kant, den leveres i mange farver der fremgår af prislisten. Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1338. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilbehør: Til normalstenen hører følgende tilbehørssten, som produceres med lignende recept som normalstenen: Halve sten, Cirkelsten, Cirkelblok, Centersten og Rustik. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD |  | KONTROLPUNKT |  | KRAVSPECIFIK DS/EN 1338 |  | PRØVN. MET. DS/EN 1338 | ANTAL STEN |  |
|  |  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |  |  |
| MODULMÅL: Tykkelse t = 60 og 70 mm Længde l = 211,5 mm Bredde b= 141,5 mm |  | BASISMÅL t0 = t l0 = 208,5 mm b0 = 138,5 mm |  | t0: ± 3 l0: ± 2 b0: ± 2 |  | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. | 34,0 pr. m2 |  |
| Halve sten Tykkelse t = 60 og 70 mm Længde l = 141,5 mm Bredde b= 106,5 mm |  | t0 = t l0 = 138,5 mm b0 = 103,5 mm |  | t0: ± 3 l0: ± 2 b0: ± 2 |  |  | 68,0 pr. m2 |  |
| Brudstyrke |  |  |  | 3,6 MPa dog min. 2,9 MPa |  | Spaltestyrke |  |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  |  | afskalning < 1 kg |  | Frost/tø |  |  |
| Slidstyrke: F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1338 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 22-01-2024 Henrik M. Olesen HMO |  |  |  |  |  |  |  |