| Produktdeklaration for FC-Kvadratluk 1 (30/30) |  |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-114 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  | Rev. 2 Dato. 28-08-2020 Side. 1 af 1 |  |  |  |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: FC-Kvadratluk med modulmål, indbygningsmål, basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Stenene er med skarpkant |  |  | FIGUR: (alle mål i mm) |  |  |  |  |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Stenene udlægges med fuger i mønstre eks. som vist i figuren. Inden for mønstret skal hver sten fylde B mm i længderetningen (der skal placeres rækker for hver B mm) og L mm i retningen vinkelret herpå regnet fra fugemidte til fugemidte. Disse modulmål, som er deklareret herunder, skal overholdes ved lægningen, hvilket bedst sikres ved ud spænding af snore i længderetningen og i retningen vinkelret herpå. Følges denne forskrift vil der altid medgå det deklarerede antal belægningssten pr. m2 belægning, og der sikres en min. fugestørrelse på mellem 2 og 5 mm. Stenen kan ligeledes nedlægges med maskine, nedlægningsmodul størrelse anført herunder. FC-Kvadratluksten lagerføres i farverne grå. Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1339 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD | KONTROLPUNKT |  | KRAVSPECIFIK DS/EN 1339 |  | PRØVN.MET. DS/EN 1339 |  | ANTAL STEN |
|  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |  |  |
| MODULMÅL: Tykkelse t = 80 mm Længde l = 290,6 mm Bredde b= 290,6 mm Nedlægningsmodul: 866,8 mm × 1157,4 mm | BASISMÅL t0 = t l0 = 285,6 mm b0 = 285,6 mm |  | t0: ± 3 l0: ± 2 b0: ± 2 |  | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. |  | 12 stk. pr. Nedlægnings modul (1.003 M2) |
| Brudstyrke |  |  | 3,6 MPa dog min. 2,9 MPa |  | Spaltestyrke |  |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  | afskalning < 1 kg |  | Frost/tø |  |  |
| Slidstyrke: F |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1338 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |  |  |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 22-01-2024 Henrik M. Olesen HMO |
| --- | --- |