| Produktdeklaration for Kantafgrænsning |  |  |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  |  | Rev.3 Dato. 23-01-2024 Side. 1 af 1 |  |  |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: Kantafgrænsning med modulmål, indbygningsmål, basismål og tolerancer som er anført herunder. Affasning: Skarpkantede |  |  | FIGUR: |  |  |  |  |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Kantafgrænsning fås med skarp kant, den leveres i farven grå. Ved nedlægning, henvises der, i øvrigt til belægningsgruppens vejledninger for belægningssten. Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338. Samme betonkvalitet som kantsten |  |  |  |  |  |  |  |
| Tilbehør: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD | KONTROLPUNKT |  | KRAVSPECIFIK | PRØVN. MET. |  | ANTAL STEN |  |
|  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |  |  |
| MODULMÅL: Tykkelse t = 100 / 120 / 150 / 200 / 300 mm Længde l = 500 / 600 mm Bredde b= 150 / 175 / 200 / 300 mm | BASISMÅL t0 = t l0 = 498,5 mm b0 = 148,5 / 173,5 / 198,5 / 298,5 mm |  | t0: ± 3 l0: ± 2 b0: ± 2 | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. |  |  |  |
| Brudstyrke |  |  | npd | npd |  |  |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  | npd | npd |  |  |  |
| Slidstyrke: F |  |  | npd | npd |  |  |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1338. Samme betonkvalitet som kantsten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |  |  |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 23-01-2024 Henrik M. Olesen HMO |
| --- | --- |