	Produktdeklaration for Fliser med L ≤ 300 mm
	Deklarations nr.

 FC-001

	FC-BetonA/S

Nibevej 151

Drastrup

9200 Aalborg SV

Tlf.: 98343411 
	[image: image1.jpg]



	Rev.          3
Dato.    18-01-2024
Side.       1 af 2

	1. VARETYPE OG FORMAT:
Havefliser med modulmål (indbygningsmål) basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Fliserne er forsynet med 2 mm fugeknaster.
Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med aL og aV min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt.

	FIGUR: (alle mål i mm)

[image: image2.wmf] b

 t

 l



[image: image3.wmf]a

L

V

a

Flise



	2. FORBRUGERDEKLARATION:
Fliserne med en tykkelse på 5 cm bør kun anvendes på arealer, hvor belastningerne ikke er større end svarende til gående trafik så som gangstier, terrasser mm.

Fliserne med en tykkelse på 7 cm eller mere, kan anvendes på arealer, hvor belastningerne svarende til kørende trafik fra biler.
Fliserne lagerføres i farverne grå & koksgrå (mørk). Andre farver kan leveres på bestilling.

Ved nedlægning, henvises der til belægningsgruppens vejledninger for fliser 

Bemærk at fugeafstanden skal være mellem 2 - 6 mm

Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1338.
	

	
	

	
	

	3. TEKNISK DEKLARATION:

Anvendelsestidspunkt: 7 HD


	KONTROLPUNKT


	KRAVSPECIFIK

DS/EN 1338
	PRØVN. MET.
DS/EN 1338

	
	
	GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES

	MODULMÅL:

Form og dimensioner: P

Tykkelse,  t                             

Længde,      l 

Bredde,         b

Forskel på dimension, samme flise
	BASISMÅL

Se side 2
tmid = t

l0 = l – 2 mm

b0 = b - 2 mm

tforsk, lforsk, bforsk
	tmid: ±  3 

l0 : ±  2

b0 : ±  2

forskel ≤ 3 mm
	Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. 



	Diagonal: J
	
	forskel ≤ 5 mm
	Max forskel

	Krumning
	
	Max 1,5 mm, Min -1,0 mm
	

	Brudlast:
	
	3 – 27 kN (se s. 2)
	Bøjningsstyrke

	Bøjningsstyrke: T
	
	4 MPa, dog min. 3,2 MPa
	Bøjningsstyrke

	Vejrbestandighed: D
	
	Afskalning < 1 kg
	Frost/tø

	Slidstyrke: F
	
	-
	Bestemmes ikke

	DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.

	4. KONTROL OG MÆRKNING: 
Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1338 

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten

Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.




	GODKENDT:
(DATO OG INITIAL.)
	Underskrevet for og på vegne af producenten af:                                 
         Kvalitetsansvarlig
18-01-2024   Henrik M. Olesen                  HMO


	Deklaration for Fliser
	Deklarations nr.

 FC-001

	FREJLEV CEMENTSTØBERI A/S

Nibevej 151

Frejlev

9200 Aalborg SV

Tlf.: 98343411 
	[image: image4.jpg]



	Rev.           3
Dato.    18-01-2024
Side.       2 af 2

	Brudstyrken for fliserne er afhængig af deres dimension, derfor er mærkningen mht. brudlasten opdelt og anført i nedenstående tabel. Den beregnede karakteristiske brudlast er fundet ud fra en brudstyrke på 4 MPa, og anført med den tilhørende mærkning (efter tabel 7 s. 14 i DS/EN1338). 

Flise

t(mm)

l (mm)

b (mm)

Beregnet Karakteristisk Brudlast

Mærkning

(Brudlastklasse)

15x15x6

60

150

150

9,6 kN

7

15x30x6

60

300

150

4,8 kN

4

15x30x8

80

300

150

8,5 kN

7

15x30x10

100

300

150

13,2 kN

11

20x20x5

50

200

200

6,6 kN

4

25x25x5

50

250

250

6,6 kN

4

25x25x7

70

250

250

13 kN

11

30x30x6

60

300

300

9,6 kN

7

30x30x8

80

300

300

17 kN

14

30x30x10

100

300

300

26,6 kN

25




	GODKENDT:

(DATO OG INITIAL.)
	Underskrevet for og på vegne af producenten af:                                 

         Kvalitetsansvarlig

18-01-2024   Henrik M. Olesen                  HMO


_1168832930.dwg

_1180422929.dwg

