| Produktdeklaration for Fliser med L > 300mm og ≤ 400 mm |  |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-BetonA/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  | Rev. 3 Dato. 29-11-2023 Side. 1 af 2 |  |  |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: Havefliser med modulmål (indbygningsmål) basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Fliserne er forsynet med 2 mm fugeknaster. Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med aL og aV min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt. |  |  | FIGUR: (alle mål i mm) |  |  |  |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Fliserne med en tykkelse på 5 cm bør kun anvendes på arealer, hvor belastningerne ikke er større end svarende til gående trafik så som gangstier, terrasser mm. Fliserne med en tykkelse på 7 og 8 cm kan anvendes på arealer, hvor belastningerne svarende til kørende trafik fra biler. Fliserne lagerføres i farven grå og koksgrå (mørk). Andre farver kan leveres på bestilling. Ved nedlægning, henvises der til belægningsgruppens vejledninger for fliser. Bemærk at fugeafstanden skal være mellem 2-6 mm Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1339. |  |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD | KONTROLPUNKT |  | KRAVSPECIFIK DS/EN 1339 |  | PRØVN. MET. DS/EN 1339 |  |
|  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |  |
| MODULMÅL: Form og dimensioner: P Tykkelse, t Længde, l Bredde, b Forskel på dimension, samme flise | BASISMÅL Se side 2 tmid = t l0 = l – 2 mm b0 = b - 2 mm tforsk, lforsk, bforsk |  | tmid : ± 3 l0 : ± 2 b0 : ± 2 forskel ≤ 3 mm |  | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. |  |
| Diagonal: J |  |  | forskel ≤ 5 mm |  | max forskel |  |
| Krumning |  |  | max 2,0 mm, min -1,5 mm |  |  |  |
| Brudlast: |  |  | se s. 2 |  | Bøjningsstyrke |  |
| Bøjningsstyrke: T |  |  | 4 MPa, dog min. 3,2 MPa |  | Bøjningsstyrke |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  | afskalning < 1 kg |  | Frost/tø |  |
| Slidstyrke: F |  |  | - |  | Bestemmes ikke |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1339 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |  |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 29-11-2023 Henrik M. Olesen HMO |
| --- | --- |

| Produktdeklaration for Fliser |  | Deklarations nr. FC-002 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FREJLEV CEMENTSTØBERI A/S Nibevej 151 Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  | Rev. 3 Dato. 23-11-2023 Side. 2 af 2 |
| Brudstyrken for fliserne er afhængig af deres dimension, derfor er mærkningen mht. brudlasten opdelt og anført i nedenstående tabel. Den beregnede karakteristiske brudlast er fundet ud fra en brudstyrke på 4 MPa, og anført med den tilhørende mærkning (efter tabel 7 s. 14 i DS/EN1339). Flise; t(mm); l (mm); b (mm); Beregnet Karakteristisk Brudlast; Mærkning (Brudlastklasse). 20x40x5; 50; 400; 200; 3,8 kN; 3. 20x40x7; 70; 400; 200; 7,5 kN; 4. 40x40x5; 50; 400; 400; 7,6 kN; 4. 40x40x6; 60; 400; 400; 11 kN; 7. 40x40x7; 70; 400; 400; 14,9 kN; 14. 40x40x8; 80; 400; 400; 19,5 kN; 14. HEX80; 80; 400; 400; 19,5 kN; 14. |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 29-11-2023 Henrik M. Olesen HMO |
| --- | --- |