	Produktdeklaration for Fliser med L > 400mm og ≤ 500 mm 
	Deklarations nr.

 FC-003

	FC-Beton A/S

Nibevej 151

Drastrup
9200 Aalborg SV

Tlf.: 98343411 
	[image: image1.jpg]



	Rev.           3
Dato.    19-01-2024
Side.       1 af 2



	1. VARETYPE OG FORMAT:
Havefliser med modulmål (indbygningsmål) basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Fliserne er forsynet med 2 mm fugeknaster.
Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med aL og aV min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt.
	FIGUR: (alle mål i mm)

[image: image2.wmf] b

 t

 l



[image: image3.wmf]a

L

V

a

Flise



	2. FORBRUGERDEKLARATION:
Fliserne med en tykkelse på 5 cm bør kun anvendes på arealer, hvor belastningerne ikke er større end svarende til gående trafik så som gangstier, terrasser mm.

Fliserne med en tykkelse på 7 cm kan anvendes på arealer, hvor belastningerne svarende til kørende trafik fra biler.
Fliserne lagerføres i farven grå og koksgrå (mørk). Andre farver kan leveres på bestilling.

Ved nedlægning, henvises der til belægningsgruppens vejledninger for fliser.
Bemærk at fugeafstanden skal være mellem 2-6 mm

Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1339.
Kalkudfældninger kan forekomme og er en naturlig del af betonfliser især på mørke farvede fliser.

Farvenuancer kan naturligt forekomme, kan minimeres ved at bestille hele ordenen på en gang.
	

	
	

	
	

	3. TEKNISK DEKLARATION:

Anvendelsestidspunkt: 7 HD


	KONTROLPUNKT


	KRAVSPECIFIK

DS/EN 1339
	PRØVN. MET.
DS/EN 1339

	
	
	GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES

	MODULMÅL:

Form og dimensioner: P

Tykkelse,       t                             

Længde,         l 

Bredde,          b

Forskel på dimension, samme flise
	BASISMÅL

Se side 2
tmid = t

l0 = l – 2 mm

b0 = b - 2 mm

tforsk, lforsk, bforsk
	tmid : ±  3 

l0 : ±  2

b0 : ±  2

forskel ≤ 3 mm
	Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. 



	Diagonal: J
	
	forskel ≤ 5 mm
	max forskel

	Krumning
	
	max 2,0 mm, min -1,5 mm
	

	Brudlast: 
	
	se s. 2
	Bøjningsstyrke

	Bøjningsstyrke: T
	
	4 MPa, dog min. 3,2 MPa
	Bøjningsstyrke

	Vejrbestandighed: D
	
	afskalning < 1 kg
	Frost/tø

	Slidstyrke: F
	
	-
	Bestemmes ikke

	DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol.

	4. KONTROL OG MÆRKNING:            
Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1339 

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten

Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement.


	GODKENDT:
(DATO OG INITIAL.)
	Underskrevet for og på vegne af producenten af:                                 

         Kvalitetsansvarlig

19-01-2024   Henrik M. Olesen                  HMO


	Produktdeklaration for Fliser
	Deklarations nr.

 FC-002

	FREJLEV CEMENTSTØBERI A/S

Nibevej 151

Frejlev

9200 Aalborg SV

Tlf.: 98343411 
	[image: image4.jpg]




	Rev.           3
Dato.    19-01-2024
Side.       1 af 2



	Brudstyrken for fliserne er afhængig af deres dimension, derfor er mærkningen mht. brudlasten opdelt og anført i nedenstående tabel. Den beregnede karakteristiske brudlast er fundet ud fra en brudstyrke på 4 MPa, og anført med den tilhørende mærkning (efter tabel 7 s. 14 i DS/EN1339). 

Flise

t(mm)

l (mm)

b (mm)

Beregnet Karakteristisk Brudlast

Mærkning

(Brudlastklasse)

25x50x5
50
500
250
3,3 kN

3
25x50x7
70
500
250
6,5 kN

4

50x50x5
50
500
500
6,6 kN

4
50x50x7
70
500
500
13 kN

11




	GODKENDT:

(DATO OG INITIAL.)
	Underskrevet for og på vegne af producenten af:                                 

         Kvalitetsansvarlig

19-01-2024   Henrik M. Olesen                  HMO


_1168832930.dwg

_1180422929.dwg

