| Produktdeklaration for Fliser med L > 500mm og ≤ 600 mm |  |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-004 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  |  | Rev. 3 Dato. 19-01-2024 Side. 1 af 2 |  |  |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: Havefliser med modulmål (indbygningsmål) basismål og tolerancer som er anført herunder og på figuren. Fliserne er forsynet med 2 mm fugeknaster. Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med aL og aV min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt. |  |  | FIGUR: (alle mål i mm) |  |  |  |  |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Fliserne med en tykkelse på 5 cm bør kun anvendes på arealer, hvor belastningerne ikke er større end svarende til gående trafik så som gangstier, terrasser mm. Fliserne med en tykkelse på 7 cm eller mere kan anvendes på arealer, hvor belastningerne svarende til kørende trafik fra biler. Fliserne lagerføres i farven grå og koksgrå (mørk). Andre farver kan leveres på bestilling. Ved nedlægning, henvises der til belægningsgruppens vejledninger for fliser. Bemærk at fugeafstanden skal være mellem 2-6 mm Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1339. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD |  | KONTROLPUNKT | KRAVSPECIFIK DS/EN 1339 | PRØVN. MET. DS/EN 1339 |  |  |  |
|  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |  |  |
| MODULMÅL: Form og dimensioner: P Tykkelse, t Længde, l Bredde, b Forskel på dimension, samme flise |  | BASISMÅL Se side 2 tmid = t l0 = l – 2 mm b0 = b - 2 mm tforsk, lforsk, bforsk | tmid : ± 3 l0 : ± 2 b0 : ± 2 forskel ≤ 3 mm | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. |  |  |  |
| Diagonal: J |  |  | forskel ≤ 5 mm | max forskel |  |  |  |
| Krumning |  |  | max 2,5 mm, min -1,5 mm |  |  |  |  |
| Brudlast: |  |  | se s. 2 | Bøjningsstyrke |  |  |  |
| Bøjningsstyrke: T |  |  | 4 MPa, dog min. 3,2 MPa | Bøjningsstyrke |  |  |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  | afskalning < 1 kg | Frost/tø |  |  |  |
| Slidstyrke: F |  |  | - | Bestemmes ikke |  |  |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1339 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |  |  |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 19-01-2024 Henrik M. Olesen HMO |
| --- | --- |

| Produktdeklaration for Fliser |  |  | Deklarations nr. FC-002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FREJLEV CEMENTSTØBERI A/S Nibevej 151 Frejlev 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  | Rev. 3 Dato. 19-01-2024 Side. 1 af 2 |  |  |
| Brudstyrken for fliserne er afhængig af deres dimension, derfor er mærkningen mht. brudlasten opdelt og anført i nedenstående tabel. Den beregnede karakteristiske brudlast er fundet ud fra en brudstyrke på 4 MPa, og anført med den tilhørende mærkning (efter tabel 7 s. 14 i DS/EN1339). Flise; t(mm); l (mm); b (mm); Beregnet Karakteristisk Brudlast; Mærkning (Brudlastklasse). 30x60x6; 60; 600; 300; 4,7 kN; 4. 30x60x8; 80; 600; 300; 8,5 kN; 7. 30x60x10; 100; 600; 300; 13,3 kN; 11. 60x60x6; 60; 600; 600; 9,6 kN; 7. 60x60x7; 70; 600; 600; 13 KN; 11. 60x60x8; 80; 600; 600; 17 kN; 14. 60x60x10; 100; 600; 600; 26,6 kN; 25. |  |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 19-01-2024 Henrik M. Olesen HMO |
| --- | --- |