| Produktdeklaration for Fliser med L > 300mm og ≤ 400 mm |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  |  |  | Rev. 3 Dato. 19-01-2024 Side. 1 af 1 |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: Knæk-fliser med formatbetegnelse l x b x t: 550x400x70 mm Deklarationen gælder normalsten, hjørnesten og dæksten, jf. figuren. Affasning: Lodret og vandret affasning som på figur med aL og aV min. 3 mm og max. 10 mm, kontrolleres visuelt. |  |  | FIGUR: (alle mål i mm) |  |  |  |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Knæk-fliser anvendes ved opbygning af en støttemur, plantekasse mv. i forbindelse med anlægsarbejder. Fliserne lagerføres i farven grå. Ved nedlægning, henvises der til belægningsgruppens vejledninger for fliser. Bemærk at fugeafstanden skal være mellem 2-6 mm |  |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD |  | KONTROLPUNKT | KRAVSPECIFIK | PRØVN. MET. |  |  |
|  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |  |
| MODULMÅL: Form og dimensioner: P Tykkelse, t Længde, l Bredde, b Forskel på dimension, samme flise |  | BASISMÅL t0 = 550 mm l0 = 400 mm b0 = 69 mm hj0 = 350 mm tforsk, lforsk, bforsk | T0 : ± 2 l0 : ± 2 b0 : ± 2 forskel ≤ 3 mm | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. |  |  |
| Diagonal: J |  |  | forskel ≤ 5 mm | max forskel |  |  |
| Krumning |  |  | max 4,0 mm, min -3,2 mm |  |  |  |
| Brudlast: |  |  | Som tilsvarende flise | NPD |  |  |
| Bøjningsstyrke: T |  |  | 4 MPa, dog min. 3,2 MPa | Bøjningsstyrke |  |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  | afskalning < 1 kg | Frost/tø |  |  |
| Slidstyrke: F |  |  | - | NPD |  |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Produktet er betegnet som et tilbehørsprodukt og testes ikke i henhold til DS/EN 1339. Samme betonkvalitet som øvrige fliser. Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |  |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 19-01-2024 Henrik M. Olesen HMO |
| --- | --- |