| Produktdeklaration for Fortovskantsten 12/15 |  |  |  |  | Deklarations nr. FC-402 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-Beton A/S Nibevej 151 Drastrup 9200 Aalborg SV Tlf.: 98343411 |  |  |  |  | Rev. 3 Dato. 01-02-2021 Side. 1 af 1 |
| 1. VARETYPE OG FORMAT: Kantsten af beton med byggemål som er vist på figuren og beskrevet herunder. Affasning: Enderne er affaset fra facadeniveau, med en affasning på ca. 5 mm (som kontrolleres visuelt). |  | FIGUR: (alle mål i mm) |
| 2. FORBRUGERDEKLARATION: Kantstenene er beregnet til afgrænsning mellem kørebane og fortov eller rabat. Vedr. øvrige egenskaber henvises til kravene i DS/EN 1340. |  |  |  |  |  |
| Tilbehør: Til normalstenen hører følgende tilbehørssten, som produceres med lignende recept som normalstenen: Radiuskantsten og hjørnekantsten. |  |  |  |  |  |
| 3. TEKNISK DEKLARATION: Anvendelsestidspunkt: 7 HD | KONTROLPUNKT |  | KRAVSPECIFIK DS/EN 1340 | PRØVN. MET. DS/EN 1340 |  |
|  |  |  | GÆLDER NÅR INTET ANDET ANFØRES |  |  |
| MODULMÅL: Længde: l = 1000,0 mm Bredde: b = 150,0 mm Højde: h = 300,0 mm | BASISMÅL 997,0 mm 150,0 mm 300,0 mm |  | ± 10,0 ± 3,0 ± 10,0 | Der føres løbende kontrol med de anførte kontrolmål. |  |
| Facade-affasning (a1 og a2 på figur), a1 a2 | 120,0 mm 30,0 mm |  | ± 5 % ± 5 % |  |  |
| Endefladeskævhed, lodret vandret |  |  | ±10 mm ±10 mm |  |  |
| Bøjningsstyrke: S |  |  | 3,5 MPa, dog min 2,8 MPa | Bøjningsstyrke |  |
| Vejrbestandighed: D |  |  | afskalning < 1 kg | Frost/tø |  |
| Slidstyrke: F |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTATION FOR DE DEKLAREDE EGENSKABER: Resultaterne fra den løbende kontrol. |  |  |  |  |  |
| 4. KONTROL OG MÆRKNING: Ydeevnen for ovenstående byggevare, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i den tekniske deklaration iht. DS/EN 1340 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikanten Mærkningen udføres i henhold til gældende mærkningsreglement. |  |  |  |  |  |

| GODKENDT: (DATO OG INITIAL.) | Underskrevet for og på vegne af producenten af: Kvalitetsansvarlig 28-08-2020 Tue Emil Styrbæk TES |
| --- | --- |